УДК 541.66:541.127

М.Ю. Кладов

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ПРОЧНОСТЬ КЛЕЯ БФ

Расчеты по физико-математическим моделям, предваряющие экспериментальную проверку работоспособности клеевых соединений при интенсивных тепловых и механических нагрузках, помогают отбраковывать материалы со слабой механической прочностью и термостойкостью.

При тепловом воздействии на клеевое соединение происходит изменение его физико-механических свойств. Это обусловлено, прежде всего, изменением состава материала вследствие протекающих в нем физико-химических превращений. Как известно, физико-химические превращения при тепловых воздействиях в динамических условиях носят сложный многостадийный характер. Как показывает опыт, наилучшим образом процесс физико-химических превращений в исследуемом материале характеризуют кинетические параметры.

При выборе математической модели было сделано допущение, что в исследуемом материале протекают только параллельные, независимые реакции.

Зависимость удельной константы скорости физико-химических превращений от температуры описывается уравнениями Аррениуса [1]:

Kw=A⋅exp−ERT,						(1)

где А – предэкспоненциальный множитель (частотный фактор), c-1;

Е – энергия активации физико-химических превращений, Дж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К);

Т – температура, К.

Скорость разложения на каждой стадии определяется по уравнению:

−dωjdt=Aj⋅exp−EjRT⋅ωjnj,					(2)

где wj – степень превращения на j-ой стадии процесса;

Еj, Aj, nj –кинетические параметры на j-ой стадии, j=1, 2, …m.

Соответственно суммарная степень превращения имеет вид:

ω=j=1mωj.						(3)

Наблюдаемая скорость процесса описывается уравнением:

dωdt=j=1mdωdt.						(4)

Подставляя выражение (2) в (4) получаем:

−dωdt=j=1mAj⋅exp−EjRT⋅ωjnj.				(5)

Степень превращения стадии определяется по уравнению:

ωjt=exp1nj'⋅lnωj,мnj'−Aj1−njFjt,				(6)

где	nj'=1−nj;Fjt=tмtexp−Ej/RTtdt,				(7)

для	nj=1;ωjt=ωj,м⋅exp−Aj⋅Fjt.				(8)

Приняв эти зависимости в качестве исходных, можно рассчитать кинетические параметры, определяющие протекание каждой стадии физико-химических превращений и начальную концентрацию соответствующего ей компонента, по методу изложенному в [1].

Для экспериментальных исследований кинетики физико-химических превращений исследуемого материала был выбран термический анализатор «Дериватограф MOM Q-1500».

Навеска материала представляла собой тонкоизмельченный порошок клея, отвержденного при комнатной температуре, массой 93 мг. Нагрев образца производился с темпом нагрева 10 оС/мин от температуры 20 оС до 608 оС – температуры полной деструкции исследуемого материала.

Данные ТГА показаны на рис 1. Обработка экспериментальных данных ТГА проводилась на ЭВМ, по модели, изложенной в [1].

Рис. 1. Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для клея БФ.

Результаты обработки ТГА для материала БФ приведены в Табл. 1. В таблице приведены постадийно кинетические параметры, описывающие протекание процесса в клее БФ. Принятые обозначения: j – номер стадии; Тн – температура начала реакции; Тmax – температура, соответствующая максимальной скорости реакции; Тк – температура конца реакции; rj – значение коэффициента корреляции расчетных точек j-ой стадии; woj – максимальная степень превращения на j-ой стадии; Е/R – энергия активации, [К]; А – предэкспоненциальный множитель; wоå – суммарная степень превращения и dw – погрешность совпадения расчетной и экспериментальных кривых.

# Таблица 1

### Результаты расчета кинетических параметров физико-химических

- превращений клея БФ

| j | Тн, К | Тmax, К | ТК, К | rj | woj | E/R, К | А, с-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 293 | 325 | 385 | 0,9952 | 0,1389 | 0,3784·104 | 0,2650·105 |
| 2 | 308 | 405 | 463 | 0,9829 | 0,0292 | 0,4769·104 | 0,3755·105 |
| 3 | 518 | 572 | 607 | 0,9942 | 0,1578 | 0,1832·105 | 0,3617·1014 |
| 4 | 563 | 607 | 628 | 0,9940 | 0,0997 | 0,2797·105 | 0,7774·1020 |
| 5 | 585 | 641 | 664 | 0,9685 | 0,1956 | 0,2617·105 | 0,3857·1018 |
| 6 | 636 | 664 | 679 | 0,9973 | 0,0550 | 0,4919·105 | 0,1243·1033 |
| 7 | 641 | 701 | 728 | 0,9956 | 0,0456 | 0,2798·105 | 0,1230·1018 |
| 8 | 651 | 739 | 786 | 0,9999 | 0,1016 | 0,2015·105 | 0,2582·1012 |
| 9 | 696 | 795 | 842 | 0,9967 | 0,1196 | 0,2234·105 | 0,6542·1012 |
| 10 | 795 | 851 | 881 | 0,9865 | 0,0740 | 0,4488·105 | 0,4864·1023 |
| Dt = 24 с; dw = 2,37697·10–3; wоå = 1,016374 |  |  |  |  |  |  |  |

Как следует из полученных результатов, физико-химические превращения в исследуемом материале носят сложный многостадийный характер (10 стадий).

Исследование влияния теплового воздействия на физико-механические показатели материала проводилось по методу непредельного разложения [1]. Рассчитав температуру и время нагрева исследуемого материала, производили последовательный отжиг каждой стадии, по заранее определенному режиму. Образцы, подготовленные к механическим испытаниям, подвергались отжигу в печи. Температурные режимы отжига рассчитывались в результате решения прямой кинетической задачи по известным кинетическим параметрам и степеням превращения отдельных стадий по следующей формуле:

ωJ=ωJ0exp−AJ0texp−EJRTtdt,			    (9)

где ωJ0− начальная степень превращения J−ой стадии;

ωJ− текущая (задаваемая) степень превращения;

t− время выхода стадии.

За один раз производился отжиг только по одному режиму. После каждого эксперимента материал подвергался физико-механическим испытаниям. Отжиг стадий прекращался с потерей материалом механической прочности. Данные по режимам отжига приведены в Табл. 2, где приняты следующие обозначения: №режима – номер режима отжига; №ст – номера стадий термической деструкции, которые подвергаются отжигу на соответствующем режиме; tвыд− время выдержки; Твыд− температура выдержки; Δωp−задаваемое изменение степени превращения стадии. Повторяемость режимов отжига образцов достигалась выдерживанием законов изменения температуры с точностью до ΔT=0,5K и периодом контроля Δt=2мин.

Таблица 2

Режимы отжига клея БФ при его непредельном разложении

| №режима | №ст | tвыд, мин | Твыд, К | Δωp, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 5,244 | 307 | 50 |
| 2 | 1 | 34,84 | 307 | 99 |
| 3 | 2 | 2,78 | 400 | 50 |
| 4 | 2 | 18,472 | 400 | 99 |
| 5 | 3 | 5,603 | 550 | 50 |
| 6 | 3 | 37,227 | 550 | 99 |

Для определения физико-механических показателей клея БФ был выбран метод определения прочности при сдвиге [4]. Настоящий стандарт распространяется на клеи и устанавливает метод определения статической прочности при сдвиге клеевых соединений листовых металлов при нормальной, пониженной и повышенной температурах (от минус 196 до плюс 1200 оС). Сущность метода заключается в определении величины разрушающей силы при растяжении стандартного образца, склеенного внахлестку, усилиями, стремящимися сдвинуть одну половину образца относительно другой. Образец, предназначенный для испытаний, представляет две полосы листового алюминия, склеенные между собой внахлестку. Форма и размеры образца приведены на рис. 2. Смещение по ширине при склеивании двух половин образца не превышало 0,5 мм. Для испытания брали не менее 6 образцов. Образцы склеивали и оставляли под грузом (массаm=300г) 24 часа до отверждения при комнатной температуре, а затем подвергали заданному тепловому

Рис. 2. Определение физико-	  воздействию. Подготовленный для испытаний

механических показателей. 	  образец устанавливали по меткам в зажимы

испытательной машины таким образом, чтобы продольная ось образца совпадала с осью приложения нагрузки и осью зажимных губок. Образцы крепились в захватах машины при помощи шпилек. Испытания образцов клеевых соединений проводили при 20 оС постепенным наращиванием нагрузки до разрушения образца. Скорость движения зажима машины составляла 10 мм/мин. Фиксировали наибольшую нагрузку, достигнутую при испытании. Предел прочности клеевого соединения при сдвиге (τ) в Па вычисляли по формуле:

τ=PF,						(10)

где Р – нагрузка в момент разрушения, Н.

F – площадь склеивания в м2, вычисляемая с точностью до 0,01 м2 по формуле:

F=lb,					(11)

где l−длина нахлестки в м (l=0.025 м);

b−ширина нахлестки в м (b=0.0125 м);

Предел прочности при сдвиге вычисляли до третьей значащей цифры. По результатам испытаний вычисляли среднее арифметическое значение предела прочности по формуле:

τ=1ni=1nτi,					 (12)

где n−число испытанных образцов ( n=6 );

τi−значения пределов прочности образцов;

Температура клеевого слоя всех образцов измерялась термопарой хромель-копель, заделанной в клеевой шов одного из образцов, который после теплового воздействия не подвергался механическим испытаниям.

В результате проведенных экспериментов был получен график зависимости прочности от степени завершенности физико-химических превращений в материале, протекающих при нагреве.

На рис. 2 приведена зависимость прочности клеевого соединения для клея БФ. Из графика видно, что упрочнение происходит на первых двух стадиях, а разупрочнение на промежутке между второй и третьей стадиями. Прочность клеевого соединения увеличилась в 3,7 раза. В результате проведенных исследований была получена эмпирическая формула, характеризующая зависимость прочности связующего от степени завершенности каждой стадии превращения:

τБФ= 0,981 – 11,503·ω1+ 72,442·ω12+ 0,987 – 25,912·ω2 –

– 279,596·ω22 – 0,727 + 8,389·ω3 – 23,969·ω32 			 (13)

Для проверки полученной формулы был проведен эксперимент. По методу определения прочности при сдвиге были приготовлены образцы. Они подвергались тепловому воздействию с произвольным изменением температуры. Температура клеевого слоя при этом регистрировалась с интервалом в 1 мин. График изменения температуры показан на рис. 3.

Рис. 3. График зависимости предела прочности от степени завершенности

физико-химических превращений для клея БФ

#### Рис. 4. График изменения температуры в проверочном эксперименте

По модели [1] была рассчитана степень превращения каждой стадии физико-химических превращений клея. Затем, используя эмпирическую формулу, определили расчетное значение физико-механических показателей связующего.

Образцы, прошедшие термообработку в последнем эксперименте, подвергли физико-механическим испытаниям.

Минимальное значение экспериментально определенной прочности смолы τmin= 1,696 МПа, максимальное τmax= 2,88 МПа, среднее значение τ= 2,387 МПа.

Расчетное значение прочности смолы, полученное по эмпирической формуле, составило τрасч= 1,967 МПа.

Совпадение экспериментального и расчетного значений по среднему значению удовлетворительное.

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

– технологический процесс склеивания имеет оптимум по температуре и времени;

– предложенный метод применим для разработки оптимальных технологических режимов склеивания;

– предложенный метод можно использовать для неразрушающего контроля клеевых соединений, подвергшихся тепловому воздействию.

##### Литература

1. Жигунов С.В. Тепломассобмен и кинетика термодеструкции при высокотемпературном нагреве композиционных материалов: дис. … канд. техн. наук. – М.: МЛТИ, 1990. – 184 с.

2. Ермоченков М.Г., Евстигнеев А.Г., Кладов М.Ю. Влияние тепловых воздействий на прочностные свойства карбамидно-формальдегидных смол. // Научные труды МГУЛ. – Вып. 312. – М.: МГУЛ, 2000. – С.154 – 162.

3. ТУ2252 – 011 – 455397771 – 98. Клей БФ.

4. ГОСТ 14759 – 69. Клеи. Метод определения прочности при сдвиге.