УДК 541.66:541.127

М.Ю. Кладов

ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАЗЛОЖЕНИЯ НИТЕЙ МАТЕРИАЛА СВМ ДО И ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

В ходе исследования кинетических параметров термической деструкции полимерной нити СВМ, была поставлена задача: выявить зависимость между кинетикой физико-химических превращений этого материала и механическим воздействием на него.

Образцы исследуемого материала представляли собой нити СВМ [1] диаметром 0,3 мм. Масса каждого образца представлена в Табл 1. Один из образцов подвергался механическому воздействию по разрушению волокон и нарушению их сцепления на металлической наковальне в течение 30 мин. Эксперимент был подготовлен таким образом, чтобы частицы металла и других примесей по возможности не попали в волокна СВМ. После механического воздействия масса образца не изменилась.

При выборе математической модели было сделано допущение, что в исследуемом материале протекают только параллельные, независимые реакции.

Зависимость удельной константы скорости физико-химических превращений от температуры описывается уравнениями Аррениуса [2]:

Kw=A⋅exp−ERT,						(1)

где А – предэкспоненциальный множитель (частотный фактор), c-1;

Е – энергия активации физико-химических превращений, Дж/моль;

R – универсальная газовая постоянная, R = 8,314 Дж/(моль·К);

Т – температура, К.

Скорость разложения на каждой стадии определяется по уравнению:

−dωjdt=Aj⋅exp−EjRT⋅ωjnj,					(2)

где wj – степень превращения на j-ой стадии процесса;

Еj, Aj, nj –кинетические параметры на j-ой стадии, j=1, 2, …m.

Соответственно суммарная степень превращения имеет вид:

ω=j=1mωj.						(3)

Наблюдаемая скорость процесса описывается уравнением:

dωdt=j=1mdωdt.						(4)

Подставляя выражение (2) в (4) получаем:

−dωdt=j=1mAj⋅exp−EjRT⋅ωjnj.				(5)

Степень превращения стадии определяется по уравнению:

ωjt=exp1nj'⋅lnωj,мnj'−Aj1−njFjt,				(6)

где	nj'=1−nj;Fjt=tмtexp−Ej/RTtdt,				(7)

для	nj=1;ωjt=ωj,м⋅exp−Aj⋅Fjt.				(8)

Приняв эти зависимости в качестве исходных, можно рассчитать кинетические параметры, определяющие протекание каждой стадии физико-химических превращений и начальную концентрацию соответствующего ей компонента, по методу, изложенному в [2].

Для экспериментальных исследований кинетики физико-химических превращений исследуемого материала был выбран термический анализатор «Дериватограф MOM Q-1500».

Термогравиметрический анализ каждого из образцов проводился с темпом нагрева 10 оС/мин от 23 до 777 оС – температуры полной деструкции материала. Результаты ТГА показаны на рис. 1 – 6.

В результате обработки экспериментальных данных ТГА на ЭВМ по модели, изложенной в [2] были получены значения кинетических параметров термической деструкции исследуемого материала. Эти данные приведены в таблицах 2 – 7.

В таблицах приведены постадийно кинетические параметры, описывающие протекание процесса в исследуемых образцах материала СВМ. Принятые обозначения: j – номер стадии; Тн – температура начала реакции; Тmax – температура, соответствующая максимальной скорости реакции; Тк – температура конца реакции; rj – значение коэффициента корреляции расчетных точек j-ой стадии; woj – максимальная степень превращения на j-ой стадии; Е/R – энергия активации, К; А – предэкспоненциальный множитель; wоå – суммарная степень превращения и dw – погрешность совпадения расчетной и экспериментальных кривых.

### Таблица 1

### Масса образцов и начальная температура эксперимента

| № образца | СВМ 1.1 | СВМ 1.2 | СВМ 2.1 | СВМ 2.2 | СВМ 3.1 | СВМ 3.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| масса, г | 82,3 | 81,9 | 83,2 | 83,2 | 84 | 84,8 |
| tначальная, оС | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 |

Рис.1 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 1.1 (без механического воздействия).

# Таблица 2

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 1.1 без механического воздействия

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 318 | 334 | 342 | 0,9938 | 0,0042 | 0,2602·105 | 0,1215·1035 |
| 2 | 298 | 357 | 378 | 0,9910 | 0,0263 | 0,7725·104 | 0,2137·1010 |
| 3 | 326 | 438 | 514 | 0,9917 | 0,0173 | 0,4728·104 | 0,1000·105 |
| 4 | 589 | 636 | 659 | 0,9606 | 0,0065 | 0,2900·105 | 0,3894·1020 |
| 5 | 644 | 676 | 693 | 0,9907 | 0,0129 | 0,4355·105 | 0,7998·1028 |
| 6 | 689 | 719 | 738 | 0,9967 | 0,0558 | 0,5318·105 | 0,9232·1032 |
| 7 | 702 | 753 | 785 | 0,9937 | 0,1111 | 0,3510·105 | 0,8128·1020 |
| 8 | 742 | 793 | 811 | 0,9998 | 0,0705 | 0,4932·105 | 0,9099·1027 |
| 9 | 772 | 823 | 845 | 0,9996 | 0,0245 | 0,4903·105 | 0,6459·1026 |
| 10 | 689 | 845 | 930 | 0,9998 | 0,3897 | 0,1450·105 | 0,6310·107 |
| 11 | 862 | 925 | 955 | 0,9989 | 0,0452 | 0,4718·105 | 0,7770·1022 |
| 12 | 815 | 966 | 1036 | 0,9995 | 0,2363 | 0,1971·105 | 0,1612·109 |
| t = 24c;  = 2,4·10-3 ; 0 = 1,000445 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.2 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 1.2 (после механического воздействия).

# Таблица 3

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 1.2 (после механического воздействия)

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 298 | 329 | 348 | 0,9802 | 0,0462 | 0,1090·105 | 0,1549·1015 |
| 2 | 425 | 448 | 455 | 0,9829 | 0,0084 | 0,3547·105 | 0,5638·1035 |
| 3 | 474 | 544 | 574 | 0,9955 | 0,0108 | 0,1426·105 | 0,1313·1012 |
| 4 | 557 | 589 | 598 | 0,9870 | 0,0054 | 0,3841·105 | 0,3604·1029 |
| 5 | 593 | 636 | 655 | 0,9985 | 0,0130 | 0,3276·105 | 0,1993·1023 |
| 6 | 668 | 715 | 738 | 0,9888 | 0,1367 | 0,3573·105 | 0,3296·1022 |
| 7 | 702 | 749 | 768 | 0,9904 | 0,0857 | 0,4232·105 | 0,2824·1025 |
| 8 | 715 | 785 | 815 | 0,9847 | 0,1711 | 0,3054·105 | 0,4566·1017 |
| 9 | 785 | 819 | 836 | 0,9981 | 0,0468 | 0,6536·105 | 0,3862·1035 |
| 10 | 793 | 840 | 866 | 0,9963 | 0,0386 | 0,5212·105 | 0,5719·1027 |
| 11 | 742 | 866 | 934 | 0,9477 | 0,2599 | 0,1967·105 | 0,1946·1010 |
| 12 | 866 | 930 | 960 | 0,9999 | 0,0673 | 0,4881·105 | 0,3975·1023 |
| 13 | 891 | 966 | 1004 | 0,9997 | 0,1072 | 0,4239·105 | 0,5231·1019 |
| t = 24c;  = 2,76722·10-3 ; 0 = 0,9970401 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.3 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 2.1 (без механического воздействия).

# Таблица 4

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 2.1 (без механического воздействия)

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 316 | 326 | 329 | 0,9990 | 0,0027 | 0,2798·105 | 0,4694·1038 |
| 2 | 311 | 357 | 378 | 0,9959 | 0,0342 | 0,9176·104 | 0,1131·1012 |
| 3 | 485 | 514 | 525 | 0,9931 | 0,0031 | 0,2859·105 | 0,1603·1025 |
| 4 | 514 | 574 | 606 | 0,9877 | 0,0174 | 0,1790·105 | 0,1753·1014 |
| 5 | 646 | 732 | 772 | 0,9999 | 0,0782 | 0,2131·105 | 0,1854·1013 |
| 6 | 706 | 764 | 793 | 0,9869 | 0,1279 | 0,3432·105 | 0,1895·1020 |
| 7 | 742 | 798 | 823 | 0,9993 | 0,820 | 0,3926·105 | 0,1467·1022 |
| 8 | 753 | 832 | 870 | 0,9999 | 0,1286 | 0,3034·105 | 0,3492·1016 |
| 9 | 764 | 874 | 934 | 0,9723 | 0,2110 | 0,2301·105 | 0,8434·1011 |
| 10 | 849 | 930 | 972 | 0,9999 | 0,0787 | 0,3606·105 | 0,2927·1017 |
| 11 | 840 | 994 | 1042 | 0,9996 | 0,2363 | 0,2138·105 | 0,6227·109 |
| t = 24c;  = 2,4·10-3 ; 0 = 1,000067 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.4 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 2.2 (после механического воздействия).

# Таблица 5

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 2.2 (после механического воздействия)

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295 | 314 | 323 | 0,9986 | 0,0046 | 0,1711·105 | 0,4879·1024 |
| 2 | 295 | 342 | 389 | 0,9916 | 0,0503 | 0,4715·104 | 0,2996·106 |
| 3 | 393 | 434 | 451 | 0,9891 | 0,0170 | 0,1589·105 | 0,6378·1016 |
| 4 | 525 | 549 | 559 | 0,9981 | 0,0036 | 0,4400·105 | 0,8952·1035 |
| 5 | 563 | 580 | 589 | 0,9892 | 0,0055 | 0,4969·105 | 0,2579·1038 |
| 6 | 593 | 632 | 638 | 0,9915 | 0,0047 | 0,4245·105 | 0,3746·1030 |
| 7 | 602 | 664 | 693 | 0,9970 | 0,0172 | 0,2430·105 | 0,4359·1016 |
| 8 | 676 | 702 | 715 | 0,9988 | 0,0127 | 0,5886·105 | 0,2966·1037 |
| 9 | 685 | 719 | 738 | 0,9855 | 0,0347 | 0,5050·105 | 0,2476·1031 |
| 10 | 651 | 753 | 806 | 0,9894 | 0,2085 | 0,1806·105 | 0,9291·1010 |
| 11 | 749 | 806 | 836 | 0,9952 | 0,0644 | 0,3908м105 | 0,6736·1021 |
| 12 | 693 | 832 | 908 | 0,9633 | 0,1887 | 0,1599·105 | 0,5428·108 |
| 13 | 719 | 930 | 1026 | 0,9995 | 0,3913 | 0,1203·105 | 0,6046·105 |
| t = 24c;  = 2,476287·10-3 ; 0 = 1,003101 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.5 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 3.1 (без механического воздействия).

# Таблица 6

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 3.1 (без механического воздействия)

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 295 | 357 | 384 | 0,9968 | 0,0320 | 0,6559·104 | 0,5828·108 |
| 2 | 668 | 758 | 793 | 0,9989 | 0,1679 | 0,2275·105 | 0,5961·1013 |
| 3 | 742 | 798 | 823 | 0,9957 | 0,0924 | 0,4088·105 | 0,1148·1023 |
| 4 | 798 | 836 | 853 | 0,9965 | 0,0301 | 0,6729·105 | 0,8870·1035 |
| 5 | 706 | 849 | 925 | 0,9772 | 0,2533 | 0,1589·105 | 0,3104·108 |
| 6 | 785 | 925 | 1000 | 0,9747 | 0,2801 | 0,1997·105 | 0,5774·109 |
| 7 | 951 | 994 | 1015 | 0,9959 | 0,0581 | 0,7238·105 | 0,3309·1032 |
| 8 | 972 | 1032 | 1053 | 0,9901 | 0,0827 | 0,6597·105 | 0,4641·1028 |
| t = 24c;  = 7,941061·10-3 ; 0 = 0,9967132 |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.6 Экспериментальная зависимость степени превращения ω от температуры T

для образца СВМ 3.2 (после механического воздействия).

# Таблица 7

# Результаты расчета кинетических параметров физико-химических превращений образца материала СВМ 3.2 (после механического воздействия)

| j | Тн, К | Tmax, K | Tk, K | rj | oj | E/R, K | A, c-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 314 | 329 | 338 | 0,9872 | 0,0039 | 0,2213·105 | 0,1439·1030 |
| 2 | 295 | 357 | 389 | 0,9930 | 0,0442 | 0,6018·104 | 0,1107·108 |
| 3 | 495 | 544 | 563 | 0,9871 | 0,0141 | 0,2144·105 | 0,1041·1018 |
| 4 | 544 | 593 | 621 | 0,9862 | 0,0132 | 0,2219·105 | 0,8429·1016 |
| 5 | 632 | 732 | 781 | 0,9984 | 0,1184 | 0,1779·105 | 0,1345·1011 |
| 6 | 725 | 753 | 772 | 0,9968 | 0,0610 | 0,6091·105 | 0,9429·1035 |
| 7 | 725 | 789 | 819 | 0,9965 | 0,1157 | 0,3384·105 | 0,2490·1019 |
| 8 | 736 | 832 | 879 | 0,9933 | 0,1218 | 0,2479·105 | 0,3545·1013 |
| 9 | 749 | 866 | 925 | 0,9935 | 0,1278 | 0,2164·105 | 0,2195·1011 |
| 10 | 789 | 925 | 1004 | 0,9966 | 0,2575 | 0,2001·105 | 0,5760·109 |
| 11 | 938 | 1015 | 1041 | 0,9910 | 0,1213 | 0,5053·105 | 0,3136·1022 |
| t = 24c;  = 2,6·10-3 ; 0 = 0,9989503 |  |  |  |  |  |  |  |

Исходя из анализа результатов полученных кинетических параметров, можно сделать вывод о зависимости кинетики физико-химических превращений материала СВМ от механического воздействия на данный материал.

По результатам проведенных экспериментально-расчетных исследований можно сделать следующие выводы:

1. Прочность как свойство материала сохранять свои параметры в заданных пределах при заданных условиях эксплуатации, зависит от очень большого количества факторов, носящих случайный или периодический характер.

2. Для композиционных материалов таковыми возмущениями являются: механические и тепловые воздействия, вибрации, статические и динамические нагрузки и другие воздействия окружающей среды. Поэтому количественные характеристики прочности композиционных материалов являются значимыми параметрами.

Исходя из сказанного, задача исследования прочностных характеристик композиционных материалов может формулироваться как задача исследования ряда их свойств в реальных условиях эксплуатации, когда на них действуют ряд факторов окружающей среды, а именно:

- определение степени механического износа материала;

- химическая устойчивость при нагревании;

- деформационная устойчивость при нагревании и кратковременном нагружении – деформационная теплостойкость;

- потеря геометрической устойчивости материала при термическом воздействии – деформационная стабильность;

- определение воздействия циклической влажности на композиционный материал при хранении.

Литература

1. ТУ–6–12–172–915, нить марки АРМос–600а–к

2. Жигунов С.В. Тепломассобмен и кинетика термодеструкции при высокотемпературном нагреве композиционных материалов: дис. … канд. техн. наук. – М.: МЛТИ, 1990. – 184 с.

3. Ермоченков М.Г., Евстигнеев А.Г., Кладов М.Ю. Влияние тепловых воздействий на прочностные свойства карбамидно-формальдегидных смол. // Научные труды МГУЛ. – Вып. 312. – М.: МГУЛ, 2000. – С.154 – 162.