УДК 630*561.24:812:582.475.4:181

Качество древесины сосны обыкновенной в условиях длительного техногенного воздействия

Щекалев Р.В., Мелехов В.И., Коровин В.В.

Влиянию лесорастительных условий Европейского Севера на качество древесины хвойных посвящен ряд исследований (Мелехов, 1949; Леонтьев, 1953; Феклистов, Феклистова, 1977; Стравинскене, 1983; Барзут, 1984; Москалева и др., 1988). В трудах перечисленных авторов нашло отражение воздействия отдельных экологических факторов как природных, так и антропогенных (рубки ухода, лесная мелиорация, пожары, внесение удобрений и др.) на отдельные макроструктурные и физико-механические свойства древесины. вместе с тем опыт исследований техногенного, в том числе и аэрального воздействия Архангельского и Сыктывкарского  промышленных  районов  на качество древесины сосны практически отсутствует.

Исследование, результаты которого подытожены в данном коротком сообщении  выполнялось в хвойных фитоценозах бассейна реки Северная Двина. В окрестностях городов: Архангельск и Сыктывкар, в сосняках черничниках свежих и кустарничково-сфагновых на различном удалении от “высоких” источников техногенных эмиссий заложено 59 пробных участка. Исследуемые насаждения характеризуются сходным возрастом (IV–V класс), бонитетом (IV–V - сосняк черничник свежий и V–Vа - сосняк кустарничково-сфагновый) и полнотой древостоя от 0,5 до 0,8. Величина техногенной нагрузки устанавливалась по уровню общего содержания Cu, Hg, Pb, Zn (мг*кг-1) и S (% от абсолютно сухой массы) в хвое (1–2-ух летнего возраста), почве (горизонт от 0 до 15 см.), с использованием карт рассеивания диоксидов серы и азота в атмосферном воздухе.

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о наличии тесной корреляции между макроструктурными показателями радиального прироста и сопротивлением древесины сосны при сжатии вдоль волокон, как наиболее показательным параметром, характеризующим механические свойства древесины. При этом изменчивость механических свойств в большей степени определяется интенсивностью радиального прироста, чем долей содержания поздней древесины в годичном кольце.

Таблица 1

Предел сопротивления древесины сосны при сжатии вдоль волокон

в зависимости от района произрастания, кгс*см-2

| Район работ | Тип леса |  |
| --- | --- | --- |
|  | сосняк черничник свежий | сосняк кустарничково-сфагновый |
| Архангельск | 489±10,23 | 515±09,01 |
| Сыктывкар | 458±10,96 | 481±10,88 |

Выявлено некоторое превышение предела сопротивления древесины сосны при сжатии вдоль волокон в сосняке кустарничково-сфагновом относительно древостоев черничного типа леса (табл. 1). Но при этом можно говорить лишь о тенденции увеличения прочностных характеристик древесины при ухудшении условий произрастания, так как порог достоверности не превышает критических значений при 5%-ом уровне вероятности.

Для насаждений района Архангельска отмечено более значимое снижение предела сопротивления древесины сосны в сосняках кустарничково-сфагнового типа леса (рис. 1). При сопоставлении рассматриваемых районов кривая снижения предела сопротивления древесины по мере увеличения расстояния относительно источника эмиссий менее выражена для насаждений г. Сыктывкара (табл. 2).

Таблица 2

Снижение предела сопротивления древесины

при сжатии вдоль волокон по мере удаления от источника эмиссий

| Тип леса | Район работ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Архангельск | Сыктывкар |
| сосняк черничник свежий | 27,4% | 19,1% |
| сосняк кустарничково-сфагновый | 18,9 % | 12,3% |

Не выявлено достоверного влияния концентрации фитотоксикантов в хвое и почве на прочностные характеристики древесины сосны для рассматриваемых типов леса.

Рис. 1  Зависимость сопротивления древесины при сжатии вдоль волокон от расстояния до источника эмиссий (Архангельск),

r – коэффициент корреляции

Расстояние до источника эмиссий, км

кгс*см-2

400

450

500

550

0

10

20

30

40

50

Сосняк кустарничково-сфагновый

Сосняк черничник свежий

r= -0,495

r=-0,463

- Проведенные исследования в хвойных насаждениях бассейна реки Северная Двина позволяют отметить следующее:

- Установлена высокая обратная зависимость сопротивления древесины сосны от величины радиального прироста (r составляет для древостоев Архангельска -0,944, Сыктывкара -0,757). Так же выявлена положительная связь между механическими прочностными показателями древесины и содержанием поздних трахеид в годичном кольце (r составляет для древостоев Архангельска 0,845, Сыктывкара 0,444);

- В поперечном разрезе ствола в радиальном направлении от сердцевины к коре выявлено достоверное увеличение сопротивления древесины сжатию вдоль волокон на участке от 10 до 60–75% радиуса с последующем снижением к камбию. Получена обратная зависимость сопротивления древесины и таксационного диаметра растущего дерева, r = -0,510±0,096;

- Выявлено снижение прочностных характеристик древесины по мере увеличения относительной высоты отбора испытуемого образца до высоты 0,6Н, с последующим незначительным увеличением;

- Выявлена тенденция повышения предела сопротивления древесины при сжатии вдоль волокон по мере приближения к источнику эмиссий. Отмечено достоверное снижение предела сопротивления древесины сосны пораженной патогенными грибами при сжатии вдоль волокон для района Архангельской агломерации в сосняках черничниках на 25% и кустарничково-сфагновых на 30%;

- На предел сопротивления древесины сосны при сжатии вдоль волокон достоверно-значимое влияние оказывают: величина радиального прироста, базисная плотность, диаметр дерева на высоте груди и доля поздних трахеид в годичном кольце.

- Литература

  - Барзут В.М. Особенности динамики годичного прироста сосны и ели при их совместном произрастании// Лесной журнал. Известия вузов. , 194, 1984.№3 с. 113-115.

  - Леонтьев Н.Л. Исследования физико-механических свойств Кольской сосны.//Физико-механические свойства древесины. М.; Л., 1953. с. 122-141.

  - Мелехов И.С. Значение типов леса и лесорастительных условий в изучении строения древесины и ее физико-механических свойств.//тр. Ин-та лсеа. М.; Л.; 1949. Т.4№6 С. 11-20.

  - Москалева С.А., Чибисов Г.А., Крыжановская Л.Е., Белова Т.В. Влияние рубок ухода на плотность древесины стволов сосны в продольном направлении.// Материалы отчетной сессии по итогам НИР за 1987 год. Архангельск: АИЛиЛХ, 1988. с. 63-65.

  - Стравинскене В.П. Динамика ранней и поздней древесины в годичных кольцах деревьев и ее изменение вследствие осушения. // Экология, 1983. №6. с. 29-34.

  - Феклистов П.А., Феклистова Е.П. Влияние лесоосушения на годичный прирост по диаметру в сосняке кустарничково-сфагновом.// Мелиорация сельскохозяйственных и лесных угодий Европейского севера СССР: Гидролесомелиорация: Тез. докладов II научн.-техн. конф. Петрозаводск, 1977. С. 80-81.